## Slide 1: Meeting 15/10/26
Modèle
  Convolution Carbonate*Instrument
  Carbonate
2) Expérimentale
a) fit sur A
b) ACC
c) Vatérite
d) Coral
e) Set up schéma

## Slide 2: Modèle Analytique – Réponse instrumentale
Modèle gaussien pour chaque phase :
Convolué avec
Modèle gaussien de la réponse instrumentale :
 Analytiquement, on obtient :
avec


## Slide 3: Modèle Carbonates
Résultat Raman spontané – échantillon synthétique ou géologique |  |  |  |  |  | 
sample | Calcite geologic | Aragonite geologic | Vaterite synthetic | ACC synthetic | CCHH synthetic | MHC synthetic
Nu (cm-1) | 1085.5 | 1085.5 | 1075, (1080,) 1090.8 | 1077 | 1100.1 | 1067.5
FWHM (cm-1) | 4.2 | 4.2 | 8.2, (?), 8.3 | 35 | 6.3 | 5.8
FWHM_déconvolué* (cm-1) | 3.5 | 3.5 | 7.9,(?),8.0 | 35 | 5.9 | 5.3
(*) déconvolué par la résolution théorique maximale du raman spontané :
Paramètres :
- grating : 1800 (500nm) - Laser : 532nm_Edge - objectif x20
Spectral Resolutions (Hole50m, 100x Objective, FWHM) : - Grating 1800 g/mm: 585.25 nm 1.66cm-1 (<2.3 cm-1*)

## Slide 4: Chirp – Calcul de FWHM_instr
 | Durée pulse (Δτ) | fwhm_instr mesurée | fwhm_calcite (mesure raman) | Valeur convoluée théorique | valeurs expérimentales SRS
no chirp | 3.0 ps | 6.9 cm-1 (4.9 pour un pulse) |  |  | 
chirp | 9.9 ps | 2,0 cm-1 (1.49 pour un pulse) |  |  | 
 | Durée pulse (Δτ) | fwhm_instr mesurée | fwhm_calcite (mesure raman) | Valeur convoluée théorique | valeurs expérimentales SRS
no chirp | 3.0 ps | 6.9 cm-1 (4.9 pour un pulse) |  |  | 
chirp | 9.9 ps | 2,0 cm-1 (1.49 pour un pulse) |  |  | 
Fig. Observed Sum Frequence Generation (SFG) between Stokes and pump beam with and without chirp. Full Widths at Half Maximum (FWHM) were calculated from the Gaussian fitting function.
Cas calcite synthétique
moyen
Pour une gaussienne limité par la TF.

## Slide 5: Modèle Carbonates
Paramètres | Calcite | Aragonite | Vaterite | ACC | CCHH | MHC
Nu (cm-1) | 1085.51 1085.93 | 1085.51 1086² 10843 | [1075, (1080,) 1090.8]1 [1073.8, 1080, 1089.5] 3 | 10771 1075² 10734 10855 | 1100.11 1097² | 1067.51
FWHM_déconvolué (cm-1) | 3.51 | 3.5 1,6 | [7.9, (8 aussi?), 8]1 | 351 304 | 5.91 | 5.31
1Résultats raman spontané – synthétique ou géologique (cal et ara)
2Dicko, Hamadou, et al. "3D Calcium carbonate polymorphs imaging with stimulated Raman scattering in biominerals." Faraday Discussions 261 (2025): 286-297. – biogénique (corail)
3Colas, C. (2022). Bio-inspired synthetic crystals (Doctoral dissertation, Université Paris-Saclay).
4Duboisset et al., « Amorphous-to-Crystal Transition in the Layer-by-Layer Growth of Bivalve Shell Prisms ». – biogenique (huitre)
5Lia Addadi et al “Taking Advantage of Disorder: Amorphous Calcium Carbonate and Its Roles in Biomineralization” – biogenique (juvenil huitre, oursin)
6 Farfan et al (2021)“Crystallographic and chemical signatures in coral skeletal aragonite” (National Museum of Natural History, Washington, DC, USA) – corail
nu_LB (cm⁻¹) | 1084.5 | 1084 | 1073 | 1073,1070(corail) | 1097 | 1066
nu_UB (cm⁻¹) | 1086.5 | 1086.5 | 1093 | 1082 | 1102 | 1070
FWHM_LB (cm⁻¹) | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | 3
FWHM_UB (cm⁻¹) | 4 | 4 | 10 | 40 | 10 | 10

## Slide 6: Pourquoi ? - bruit ? - illumination non homogène ? - erreur modèle ?
Ratio A(cc/acc) | Synthetic 260708 1 | Synthetic 260708 2 | Synthetic 260708 3 (see nxt slide) | Coral - 260715 (small ROI) | Coral - 260715 (big ROI)
2ps | 1.00 | 0.86 | 0.86 | 2.94 | 5.86
7ps | 2.41 | 1.20 | 0.76 | 1.14 | 1.23
Expérimentale – Fit sur A

## Slide 7
2ps vs 7ps - 260708 ACC_Cal synt
10 µm
2ps
10 µm
7ps
10 µm

## Slide 8
2ps vs 7ps - 260708 ACC_Cal synt
7ps
10 µm
10 µm
x 0.55
260708 ROI | A | Nu (cm-1) | FWHM_phase (cm-1)
2ps CAL | 33862 | 1085.2 | 5.4
2ps ACC | 61552 | 1081.2 | 31.1
7ps CAL | 9263 | 1086.3 | 3.3
7ps ACC | 12761 | 1078.8 | 22.4
x 0.55
x 0.73

## Slide 9
2ps vs 7ps - 260708 ACC_Cal synt
7ps
10 µm
10 µm
2ps
7ps
260708 ROI | A | Nu (cm-1) | FWHM_phase (cm-1)
2ps CAL | 33862 | 1085.2 | 5.4
2ps ACC | 61552 | 1081.2 | 31.1
7ps CAL | 9263 | 1086.3 | 3.3
7ps ACC | 12761 | 1078.8 | 22.4
x 0.55
x 0.73
2,8
4.1

## Slide 10
2ps vs 7ps - 260708 ACC_Cal synt
10 µm
10 µm
2ps - Fwhm_instr = 13.5 (14 mesuré)
params.roi1 = [90 95 100 105];
params.roi2 = [23 30 60 69];
7ps - Fwhm_instr = 2.8 (4.4 mesuré)
2ps
7ps
2ps
2,9
7ps
7

## Slide 11: Littérature Vatérite
Wehrmeister, U., et al. (2010). Raman spectroscopy of synthetic, geological and biological vaterite: a Raman spectroscopic study. Journal of Raman Spectroscopy

## Slide 12
7ps 260527 Vatérite
Résultat du fit :
Phase VAT : A_fit = 1099
  - Raie 1 : nu = 1074.23 cm^-1
  - Raie 2 : nu = 1080.78 cm^-1
  - Raie 3 : nu = 1090.09 cm^-1
  - FWHM 1 : FWHM = 3.04 cm^-1
  - FWHM 2 : FWHM = 2.85 cm^-1
  - FWHM 3 : FWHM = 5.34 cm^-1
Ratio_model = [0.45 0.28 1];
0.5
0.35
Synthetic samples made by Clémentine

## Slide 13
2ps 260527 Vatérite
Résultat du fit :
Phase VAT : A_fit = 8050.1
  - Raie 1 : nu = 1073.8006 cm^-1
  - Raie 2 : nu = 1080.2310 cm^-1
  - Raie 3 : nu = 1091.7282 cm^-1
  - FWHM 1 : FWHM = 10.0000 cm^-1
  - FWHM 2 : FWHM = 3.0289 cm^-1
  - FWHM 3 : FWHM = 5.5216 cm^-1
Ratio_model = Ratio_model = [0.45 0.28 1];

## Slide 14
2 vs 7ps 260527 Vatérite
Nb points 125²
scan range 50 µm
1 pix = 400 nm²
10 µm
10 µm
10 µm
7ps
2ps
2ps
7ps

## Slide 15
2ps vs 7ps 260527 Vatérite

## Slide 16: Corals 260715 2ps (#4 stressed)
R2_min= 0.7;
threshold_sigma= 4;
min_points_above_threshold = 2;
ACC if A(ACC)> Γ A(ARA) :
Γ = 1
Γ = 0.3

## Slide 17: Corals 260715 7ps (#4 stressed)
R2_min= 0.6;
threshold_sigma= 5;
min_points_above_threshold = 1;
ACC if A(ACC)> Γ A(ARA) :
Γ = 1
Γ = 1

## Slide 18: Corals 260715 2ps vs 7ps (#4 stressed)
260715 ROI | A | nu | FWHM_phase
2ps ARA | 8311 +/- 3747.4 | 1086.02 +/- 0.17 | 1.43 +/- 0.81
2ps ACC | 2823.2 +/- 2918.7 | 1073.11 +/- 0.36 | 33.92 +/- 6.33
7ps ARA | 4275 +/- 794.18 | 1085.45 +/- 0.24 | 3.12 +/- 0.93
7ps ACC | 3741.6 +/- 2693.2 | 1073.83 +/- 1.53 | 32.04 +/- 8.97
R2_min= 0.7;
threshold_sigma= 4;
min_points_above_threshold = 2;
ACC if A(ACC)> Γ A(ARA) :
Γ = 1
Γ = 0.3

## Slide 19: Corals 260715 2ps vs 7ps (#4 stressed)
2ps :
RMS residual = 0.506
Max residual = 0.745
min experimental = 416.64
background fit = -470.884175
min fit = -324.167943
max fit = 128446.667684
7 ps :
RMS residual = 0.970
Max residual = 1.475
min experimental = -2214.30
background fit = 1071.426001
min fit = 2024.255660
max fit = 100911.778329
Stats sur [min(wn) 1076] :
Réalisé sur la somme des pixels :
Bckg variability :
2ps
7ps

## Slide 20: Coral 260715 2ps vs 7ps (#4 stressed)
260715 | A | nu | FWHM_phase | FWHM_instr | N_pix
2ps ARA | 8311 +/- 3747.4 | 1086.02 +/- 0.17 | 1.43 +/- 0.81 | 10.53 | 10
2ps ACC | 2823.2 +/- 2918.7 | 1073.11 +/- 0.36 | 33.92 +/- 6.33 | 10.53 | 10
7ps ARA | 4275 +/- 794.18 | 1085.45 +/- 0.24 | 3.12 +/- 0.93 | 2.50 | 10
7ps ACC | 3741.6 +/- 2693.2 | 1073.83 +/- 1.53 | 32.04 +/- 8.97 | 2.50 | 10
2ps
7ps

## Slide 21: Corals 260715 2ps (#4 stressed)
ACC
ARA: A_mean = 702.68 +/- 1229
ACC:A_mean = 4453 +/- 8549.8
nu = 1073.5428 +/- 1.7166 cm^-1
FWHM= 31.8237 +/- 6.0136 cm^-1
ARA
ARA : A_mean = 8311 +/- 3747.4
ACC: A_mean = 1346.2 +/- 966.64
nu = 1086.0169 +/- 0.1741 cm^-1 FWHM= 1.4299 +/- 0.8107 cm^-1

## Slide 22: Corals 260715 7ps (#4 stressed)
ACC
ARA: A_mean = 648.98 +/- 422.52
ACC:A_mean = 4568.9 +/- 2423.2
nu = 1073.8552 +/- 1.5147 cm^-1
FWHM= 30.2458 +/- 9.4385 cm^-1
ARA
ARA : A_mean = 4275 +/- 794.18
ACC: A_mean = 1464.6 +/- 604.63
nu = 1085.4458 +/- 0.2423 cm^-1
FWHM= 3.1194 +/- 0.9295 cm^-1

## Slide 23: Corals 260715 7ps (#4 stressed)
FWHM instrumentale 2.4980 cm^-1 Phase 2 : ARA Amplitude des phases : Phase 2 : A_mean = 4275 +/- 794.21 Phase 4 : A_mean = 1464.7 +/- 604.59 nu = 1085.4458 +/- 0.2422 cm^-1 FWHM= 3.1193 +/- 0.9294 cm^-1 Phase 4 : ACC Phase 2 : A_mean = 86.662 +/- 68.817 Phase 4 : A_mean = 4145.5 +/- 1814.5 nu = 1070.4489 +/- 0.6355 cm^-1 FWHM = 34.4327 +/- 4.8101 cm^-1

## Slide 24: Corals 260713 2ps vs 7ps (#4 stressed)

## Slide 25
SET UP
(a)
(b)