## Slide 1: Meeting 15/10/26
Modèle
  Convolution Carbonate*Instrument
  Carbonate
2) Expérimentale
a) fit sur A
b) ACC
c) Vatérite
d) Coral
e) Set up schéma

## Slide 2: Modèle Analytique – Réponse instrumentale
Modèle gaussien pour chaque phase :
Convolué avec
Modèle gaussien de la réponse instrumentale :
 Analytiquement, on obtient :
avec


## Slide 3
Résultat Raman spontané – échantillon synthétique ou géologique |  |  |  |  |  | 
sample | Calcite geologic | Aragonite geologic | Vaterite synthetic | ACC synthetic | CCHH synthetic | MHC synthetic
Nu (cm-1) | 1085.5 | 1085.5 | 1075, (1080,) 1090.8 | 1077 | 1100.1 | 1067.5
FWHM (cm-1) | 4.2 | 4.2 | 8.2, (?), 8.3 | 35 | 6.3 | 5.8
FWHM_déconvolué* (cm-1) | 3.5 | 3.5 | 7.9,(?),8.0 | 35 | 5.9 | 5.3
Calcite geologic
Aragonite geologic
Vaterite synthetic
ACC synthetic
CCHH synthetic
MHC synthetic
(*) déconvolué par la résolution théorique maximale du raman spontané :
Paramètres :
- grating : 1800 (500nm) - Laser : 532nm_Edge - objectif x20
Spectral Resolutions (Hole50m, 100x Objective, FWHM) : - Grating 1800 g/mm: 585.25 nm 1.66cm-1 (<2.3 cm-1*)

## Slide 4
Résultat Raman spontané – échantillon synthétique ou géologique |  |  |  |  |  | 
sample | Calcite geologic | Aragonite geologic | Vaterite synthetic | ACC synthetic | CCHH synthetic | MHC synthetic
Nu (cm-1) | 1085.5 | 1085.5 | 1075, (1080,) 1090.8 | 1077 | 1100.1 | 1067.5
FWHM_déconvolué* (cm-1) | 3.5 | 3.5 | 7.9,(?),8.0 | 35 | 5.9 | 5.3
FWHM_mes (2ps) | 9.9,10.7 | 9.9 |  |  | [11.2,14.2] | 11.9
FWHM_instr (2ps) | 9.3,10.2 | 9.3 |  |  | [9.5,12.9] | 10.6
CCHH synthetic
Aragonite geologic
Calcite geologic
MHC synthetic

## Slide 5
Résultat Raman spontané – échantillon synthétique ou géologique |  |  |  |  |  | 
sample | Calcite geologic | Aragonite geologic | Vaterite synthetic | ACC synthetic | CCHH synthetic | MHC synthetic
Nu (cm-1) | 1085.5 | 1085.5 | 1075, (1080,) 1090.8 | 1077 | 1100.1 | 1067.5
FWHM_déconvolué* (cm-1) | 3.5 | 3.5 | 7.9,(?),8.0 | 35 | 5.9 | 5.3
FWHM_mes (7ps) | 5.7 |  |  |  |  | 
FWHM_instr (7ps) | 4.5 |  |  |  |  | 
CCHH synthetic
Aragonite geologic
Calcite geologic
MHC synthetic

## Slide 6: Chirp – Calcul de FWHM_instr
 | Durée pulse (Δτ) | fwhm_instr mesurée | fwhm_calcite (mesure raman) | Valeur convoluée théorique | valeurs expérimentales SRS
no chirp | 3.0 ps | 6.9 cm-1 (4.9 pour un pulse) |  |  | 
chirp | 9.9 ps | 2,0 cm-1 (1.49 pour un pulse) |  |  | 
 | Durée pulse (Δτ) | fwhm_instr mesurée | fwhm_calcite (mesure raman) | Valeur convoluée théorique | valeurs expérimentales SRS
no chirp | 3.0 ps | 6.9 cm-1 (4.9 pour un pulse) |  |  | 
chirp | 9.9 ps | 2,0 cm-1 (1.49 pour un pulse) |  |  | 
Fig. Observed Sum Frequence Generation (SFG) between Stokes and pump beam with and without chirp. Full Widths at Half Maximum (FWHM) were calculated from the Gaussian fitting function.
Cas calcite synthétique
moyen
Pour une gaussienne limité par la TF.
Claudius Riek, Daniele BridaOpt. and al Lett. (2016)

## Slide 7: Modèle Carbonates
Paramètres | Calcite | Aragonite | Vaterite | ACC | CCHH | MHC
Nu (cm-1) | 1085.51 1085.93 | 1085.51 1086² 10843 | [1075, (1080,) 1090.8]1 [1073.8, 1080, 1089.5] 3 | 10771 1075² 10734 10855 | 1100.11 1097² | 1067.51
FWHM_déconvolué (cm-1) | 3.51 | 3.5 1,6 | [7.9, (8 aussi?), 8]1 | 351 304 | 5.91 | 5.31
1Résultats raman spontané – synthétique ou géologique (cal et ara)
2Dicko, Hamadou, et al. "3D Calcium carbonate polymorphs imaging with stimulated Raman scattering in biominerals." Faraday Discussions 261 (2025): 286-297. – biogénique (corail)
3Colas, C. (2022). Bio-inspired synthetic crystals (Doctoral dissertation, Université Paris-Saclay).
4Duboisset et al., « Amorphous-to-Crystal Transition in the Layer-by-Layer Growth of Bivalve Shell Prisms ». – biogenique (huitre)
5Lia Addadi et al “Taking Advantage of Disorder: Amorphous Calcium Carbonate and Its Roles in Biomineralization” – biogenique (juvenil huitre, oursin)
6 Farfan et al (2021)“Crystallographic and chemical signatures in coral skeletal aragonite” (National Museum of Natural History, Washington, DC, USA) – corail
nu_LB (cm⁻¹) | 1084.5 | 1084 | 1073 | 1073,1070(corail) | 1097 | 1066
nu_UB (cm⁻¹) | 1086.5 | 1086.5 | 1093 | 1082 | 1102 | 1070
FWHM_LB (cm⁻¹) | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | 3
FWHM_UB (cm⁻¹) | 10 | 6 | 10 | 40 | 10 | 10

## Slide 8: ACC + cal 260626
Wavelength=[929.2,928.8,928.5,928.2,927.7,927.4,926.9,926.6,926.2,925.7,925,924.1,929.1,929.5,929.8,930.2,930.5,931,931.8,932.9]
Power 300
Nb points 120²
PixelRep 80 NbACC 5
scan range 100 µm
2 ps
Wavelength=[929.1,928.7,928.5,928.1,927.7,927.4,926.7,926.4,926,929.5,930,927.1]
Power 350²
Nb points 120²
PixelRep 150 NbACC 10
scan range 100 µm
7 ps

## Slide 9: ACC + cal 260626
2 ps
7 ps
params.roi1 = [58+params.shift_row 60+params.shift_row...
66+params.shift_col 68+params.shift_col]; params.roi2 = [44+params.shift_row 48+params.shift_row...
73+params.shift_col 80+params.shift_col];

## Slide 10: ACC + cal 260626
params.roi1 = [58+params.shift_row 60+params.shift_row...
66+params.shift_col 68+params.shift_col];
params.roi2 = [43+params.shift_row 46+params.shift_row...
74+params.shift_col 77+params.shift_col];
260626 ROI | A | Nu (cm-1) | FWHM_phase (cm-1)
2ps CAL | 117960 | 1086.9 | 3.5 (fixé)
2ps ACC | 36580 | 1083.0 | 42.7
7ps CAL | 12703 | 1085.0 | 3.5 (fixé)
7ps ACC | 1572 | 1082.9 | 31 (fixé)
7 ps
2 ps
fwhm_instr_7ps = 2.5
fwhm_instr_2ps = 9.3
X 0.1
X 0.1
X 1
X 1
Si l’on fixe FWHM_2ps = 31 cm-1

## Slide 11
2 ps
7 ps
ACC + cal 260626

## Slide 12
2 ps vs 7 ps

## Slide 13
260708 ACC_Cal synt
10 µm
7ps
10 µm
260708 ROI | A | Nu (cm-1) | FWHM_phase (cm-1)
2ps CAL | 58678 | 1084.7 | 2.2
2ps ACC | 61555 | 1081.2 | 31.0
7ps CAL | 27962 | 1086.2 | 3.2
7ps ACC | 10120 | 1078.7 | 20.8
2ps
10 µm
fwhm_instr_2ps = 13.8
fwhm_instr_7ps = 2.9

## Slide 14
260708 ACC_Cal synt
10 µm
2ps
10 µm
fwhm_instr_2ps = 13.8
260708 ROI | A | Nu (cm-1) | FWHM_phase (cm-1)
2ps CAL | 59549 | 1084.7 | 3.5
2ps ACC | 61554 | 1081.2 | 31.0
7ps CAL | 29285 | 1086.1 | 3.5
7ps ACC | 15150 | 1079.2 | 31
7ps
10 µm
fwhm_instr_7ps = 2.9

## Slide 15
2ps vs 7ps - 260708 ACC_Cal synt
7ps
10 µm
10 µm
x 0.55
260708 ROI | A | Nu (cm-1) | FWHM_phase (cm-1)
2ps CAL | 33862 | 1085.2 | 3.7
2ps ACC | 61552 | 1081.2 | 30.8
7ps CAL | 9263 | 1086.3 | 3.3
7ps ACC | 12761 | 1078.8 | 22.4
x 0.55
x 0.73
SNR

## Slide 16
2ps vs 7ps - 260708 ACC_Cal synt
7ps
10 µm
10 µm
2ps - Fwhm_instr = 13.5 (14 mesuré)
7ps - Fwhm_instr = 2.8 (4.4 mesuré)
260708 ROI | A | Nu (cm-1) | FWHM_phase (cm-1)
2ps CAL | 33862 | 1085.2 | 3.7
2ps ACC | 61552 | 1081.2 | 30.8
7ps CAL | 9263 | 1086.3 | 3.3
7ps ACC | 12761 | 1078.8 | 22.4
x 0.55
x 0.73

## Slide 17
2ps vs 7ps - 260708 ACC_Cal synt
10 µm
10 µm
2ps - Fwhm_instr = 13.6 (14 mesuré)
params.roi1 = [90 95 100 105];
params.roi2 = [23 30 60 69];
7ps - Fwhm_instr = 2.8 (4.4 mesuré)
2ps
7ps
2ps
2,9
7ps
7

## Slide 18: Littérature Vatérite
Wehrmeister, U., et al. (2010). Raman spectroscopy of synthetic, geological and biological vaterite: a Raman spectroscopic study. Journal of Raman Spectroscopy

## Slide 19
7ps 260527 Vatérite
Résultat du fit :
Phase VAT : A_fit = 1099
  - Raie 1 : nu = 1074.23 cm^-1
  - Raie 2 : nu = 1080.78 cm^-1
  - Raie 3 : nu = 1090.09 cm^-1
  - FWHM 1 : FWHM = 3.04 cm^-1
  - FWHM 2 : FWHM = 2.85 cm^-1
  - FWHM 3 : FWHM = 5.34 cm^-1
Ratio_model = [0.45 0.28 1];
0.5
0.35
Synthetic samples made by Clémentine

## Slide 20
2ps 260527 Vatérite
Résultat du fit :
Phase VAT : A_fit = 8050.1
  - Raie 1 : nu = 1073.8006 cm^-1
  - Raie 2 : nu = 1080.2310 cm^-1
  - Raie 3 : nu = 1091.7282 cm^-1
  - FWHM 1 : FWHM = 10.0000 cm^-1
  - FWHM 2 : FWHM = 3.0289 cm^-1
  - FWHM 3 : FWHM = 5.5216 cm^-1
Ratio_model = Ratio_model = [0.45 0.28 1];

## Slide 21
2 vs 7ps 260527 Vatérite
Nb points 125²
scan range 50 µm
1 pix = 400 nm²
10 µm
10 µm
10 µm
7ps
2ps
2ps
7ps

## Slide 22
2ps vs 7ps 260527 Vatérite

## Slide 23: Corals 260715 2ps (#4 stressed)
R2_min= 0.7;
threshold_sigma= 4;
min_points_above_threshold = 2;
ACC if A(ACC)> Γ A(ARA) :
Γ = 1
Γ = 0.3

## Slide 24: Corals 260715 7ps (#4 stressed)
R2_min= 0.6;
threshold_sigma= 5;
min_points_above_threshold = 1;
ACC if A(ACC)> Γ A(ARA) :
Γ = 1
Γ = 1

## Slide 25: Corals 260715 2ps vs 7ps (#4 stressed)
Réalisé sur la somme des pixels :
Bckg variability :
7ps
2ps
260715 | A | nu | FWHM_phase | FWHM_instr | N_pix
2ps ARA | 8311 +/- 3747.4 | 1086.02 +/- 0.17 | 1.43 +/- 0.81 | 10.53 | 10
2ps ACC | 2823.2 +/- 2918.7 | 1073.11 +/- 0.36 | 33.92 +/- 6.33 | 10.53 | 10
7ps ARA | 4275 +/- 794.18 | 1085.45 +/- 0.24 | 3.12 +/- 0.93 | 2.50 | 10
7ps ACC | 3741.6 +/- 2693.2 | 1073.83 +/- 1.53 | 32.04 +/- 8.97 | 2.50 | 10

## Slide 26: Corals 260715 2ps vs 7ps (#4 stressed)
260715 ROI | A | nu | FWHM_phase
2ps ARA | 8311 +/- 3747.4 | 1086.02 +/- 0.17 | 1.43 +/- 0.81
2ps ACC | 2823.2 +/- 2918.7 | 1073.11 +/- 0.36 | 33.92 +/- 6.33
7ps ARA | 4275 +/- 794.18 | 1085.45 +/- 0.24 | 3.12 +/- 0.93
7ps ACC | 3741.6 +/- 2693.2 | 1073.83 +/- 1.53 | 32.04 +/- 8.97
R2_min= 0.7;
threshold_sigma= 4;
min_points_above_threshold = 2;
ACC if A(ACC)> Γ A(ARA) :
Γ = 1
Γ = 0.3

## Slide 27
SET UP
(a)
(b)

## Slide 28
191
- = 67 pixels
124
~ 80 pixels
100 180
Paramètres mires :
Thorlabs · Resolution Test Targets
groupe 6, résolution 1 : 64 lp/mm
largeur de 5 lignes = 67 pixels
1 pix = 1.2 µm
Paramètres acquisition :
FOV_X = FOV_Y = 10
Calib X = Calib Y = 0.1
Pix = 300²
Calcul FOV – objectif x20
Dwell time = 20µs
Dwell time = 100 µs
FOV = 10²  FOV = 360 µm²

## Slide 29
Fréquences parasites

## Slide 30
Puissance fonction de Lambda

## Slide 31
Test scan sur calcite